## Slide 1
Реализация в SCAD++ положений СТО АРСС по проектированию огнезащиты для расчета огнестойкости стальных конструкций и использование результатов расчета при проектировании
www.scadsoft.com
Андрей Теплых SCAD Soft
III Международная Конференция для заводов металлоконструкций, проектировщиков и подрядчиков

## Slide 2
www.scadsoft.com
Порядок определения предела огнестойкости расчетным методом
1. Выбрать закон изменения температуры воздуха (температурную кривую):
стандартный температурный режим п. 6.1 ГОСТ 30247.0-94;
углеводородный температурный режим п. 4.2 ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014;
наружный температурный режим п. 5.2 ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014;
медленно развивающийся (тлеющий) температурный режим.
2. Определить критическую температуру при которой наступит нормируемое предельное состояние от нормативных постоянных и длительных нагрузок при нормативных прочностных и деформационных характеристиках, уменьшающихся при повышении температуры.
3. Определить время прогрева элемента стальной конструкции до критической температуры, которое и будет являться фактическим пределом огнестойкости.

## Slide 3
www.scadsoft.com
Из раздела 4 СТО АРСС (п. 5.4.3 СП 2.13130.2012)
Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций по результатам испытаний составляет менее R 8. Допускается определять предел огнестойкости незащищенных стальных конструкций расчетом по приложению Б.
Обоснование огнестойкости незащищенных стальных конструкций по СТО АРСС 11251254.001-018-03 (ВНПБ 73-18)

## Slide 4
www.scadsoft.com
1 способ – по номограммам прогрева в приложении Б. Согласно п. 5.5 СТО АРСС допускается принимать критическую температуру стальных элементов равной 5000С (п. 6.3.8 ГОСТ Р 53295-2009)
Обоснование огнестойкости незащищенных стальных конструкций по СТО АРСС

## Slide 5
Методика определения собственного предела огнестойкости, принятая в SCAD++ и КРИСТАЛЛ
www.scadsoft.com

## Slide 6
www.scadsoft.com
Реализация расчета приведенной толщины и собственного предела огнестойкости в SCAD++
По просьбе ЕВРАЗ при содействии АРСС реализован расчет приведенной толщины металла и собственного предела огнестойкости, инструменты для задания необходимых исходных данных, визуализации результатов и вывод отчета по огнестойкости.
Приведенная толщина – отношение площади сечения к обогреваемому периметру
Исходные данные в SCAD++ для определения обогреваемого периметра в группах огнестойкости
Собственный предел огнестойкости – время прогрева элемента стальной конструкции до 5000С при нагреве по кривой стандартного пожара.
Для обычных (неогнестойких) сталей при температуре 5000С начинается существенное изменение прочности и деформативности (п. 6.3.8 ГОСТ Р 53295-2009).

## Slide 7
www.scadsoft.com
Собственный предел огнестойкости
Приведенная толщина
Реализация расчета приведенной толщины и собственного предела огнестойкости в SCAD++

## Slide 8
www.scadsoft.com
Расчетная огнестойкость в SCAD++ по EN 1993-1-2 с учетом напряженного состояния
Для элементов с требуемым пределом огнестойкости 15 минут установлен требуемый предел огнестойкости 8 минут. Для несущих колонн противопожарной стены 2 типа R 45, для несущих элементов противопожарного перекрытия над пищеблоком (балки и колонны на которые они опираются) R 60.
Вспомогательный способ – по методике EN 1993-1-2:2005 с учетом напряженного состояния

## Slide 9
www.scadsoft.com
Расчетная огнестойкость в SCAD++ по EN 1993-1-2 с учетом напряженного состояния
В методе предполагается, что при нагреве от пожара температура стали равномерно распределена по конструкции и ее критическое значение определяется тем запасом прочности, который имеет рассматриваемый элемент. Указанный запас прочности характеризуется коэффициентом использования несущей способности μ0, физический смысл которого соответствует коэффициенту Kmax. С учетом μ0 критическая температура вычисляется по формуле 4.22 EN 1993-1-2:2005
Программа определяет значение коэффициента использования несущей способности Kmax от комбинаций нагрузок, которые включают только значения постоянных и длительно действующих нагрузок на момент t = 0. При расчете используются нормативные значения прочности материала

## Slide 10
www.scadsoft.com
Расчетная огнестойкость в SCAD++ по EN 1993-1-2 с учетом напряженного состояния

## Slide 11
www.scadsoft.com
2 способ – по табл. 3 СТО АРСС в зависимости от коэффициентов γT и γe
Обоснование огнестойкости незащищенных стальных конструкций по СТО АРСС
По примеру на
предыдущем слайде
γT=Kmax=0,4
Tкрит=5720С
по EN в SCAD++
Tкрит=6200С
По СТО АРСС при изгибе

## Slide 12
www.scadsoft.com
2 способ – по табл. 3 СТО АРСС в зависимости от коэффициентов γT и γe по номограммам прогрева
Обоснование огнестойкости незащищенных стальных конструкций по СТО АРСС
www.scadsoft.com
Tкрит=5720С
При Tкрит=5720С и ПТМ=3,64 мм
фактический предел огнестойкости
по СТО АРСС 10 мин
по EN в SCAD++

## Slide 13
www.scadsoft.com
Сравнение методик EN 1993-1-2 и СТО АРСС 11251254.001-018-03 по устойчивости
Элемент из двутавра 40Ш1 с расчетной длиной в двух плоскостях 1 м.
Результаты при сжатии с изгибом (критична прочность)
Ncж кН | M кНм | СТО АРСС |  |  |  | SCAD++ по EN |  |  | Разница Tкрит % | Разница R %
 |  | γT | γE | Tкрит | R мин | Kmax | Tкрит | R мин |  | 
300 | 50 | 0,24 | 0,124 | 641 | 14 | 0,24 | 697 | 15,18 | -9 | -8
300 | 100 | 0,37 | 0,124 | 586 | 13 | 0,37 | 631 | 11,86 | -8 | 9
300 | 150 | 0,5 | 0,124 | 530 | 11 | 0,5 | 583 | 10,28 | -10 | 7
300 | 200 | 0,63 | 0,124 | 464 | 9 | 0,63 | 545 | 9,23 | -17 | -3
300 | 250 | 0,76 | 0,124 | 317 | 6,4 | 0,76 | 507 | 8,38 | -60 | -31
300 | 300 | 0,89 | 0,124 | 175 | 2 | 0,89 | 461 | 7,47 | -163 | -274
300 | 340 | 1 | 0,124 | 20 | 0 | 1 | 355 | 5,72 | -1675 | -
Kmax – коэффициент использования по прочности по СП 16.13330

## Slide 14
www.scadsoft.com
Сравнение методик EN 1993-1-2 и СТО АРСС 11251254.001-018-03 по устойчивости
Элемент из двутавра 40Ш1 с расчетной длиной в плоскости стенки 16 м, из плоскости 8 м.
Ncж кН | СТО АРСС |  |  |  | SCAD++ по EN |  |  | Разница Tкрит % | Разница R %
 | γT | γE | Tкрит | R мин | Kmax | Tкрит | R мин |  | 
300 | 0,111 | 0,124 | 700 | 19 | 0,234 | 701 | 15,49 | 0 | 18
500 | 0,185 | 0,206 | 656 | 16 | 0,391 | 624 | 11,58 | 5 | 28
700 | 0,258 | 0,289 | 622 | 14 | 0,547 | 570 | 9,88 | 8 | 29
900 | 0,332 | 0,371 | 586 | 13 | 0,703 | 525 | 8,76 | 10 | 33
1100 | 0,41 | 0,454 | 548 | 12 | 0,86 | 476 | 7,74 | 13 | 36
1280 | 0,47 | 0,528 | 517 | 10 | 1 | 350 | 5,64 | 32 | 44
Результаты при центральном сжатии (критична устойчивость)
Kmax – коэффициент использования по устойчивости при центральном сжатии по СП 16.13330
Результаты при сжатии с изгибом (критична устойчивость)
Kmax – коэффициент использования по устойчивости из плоскости действия момента по СП 16.13330
Ncж кН | M кНм | СТО АРСС |  |  |  | SCAD++ по EN |  |  | Разница Tкрит % | Разница R %
 |  | γT | γE | Tкрит | R мин | Kmax | Tкрит | R мин |  | 
300 | 50 | 0,24 | 0,124 | 641 | 14 | 0,38 | 628 | 11,77 | 2 | 16
300 | 100 | 0,37 | 0,124 | 586 | 13 | 0,57 | 561 | 9,63 | 4 | 26
300 | 150 | 0,5 | 0,124 | 530 | 11 | 0,81 | 494 | 8,1 | 7 | 26
300 | 187 | 0,6 | 0,124 | 486 | 9 | 0,99 | 368 | 5,91 | 24 | 34

## Slide 15
www.scadsoft.com
Номограммы прогрева стальных конструкций с огнезащитой из цементно- песчаной штукатурки по СТО АРСС
10 мм
20 мм
30 мм
40 мм
50 мм
60 мм
Назначение параметров огнезащиты согласно СТО АРСС по результатам расчета в SCAD++
Отчет по огнестойкости, сформированный SCAD++

## Slide 16
www.scadsoft.com
Пример оформления требований пожарной безопасности в текстовой части раздела КР с использованием СТО АРСС и результатов из SCAD++

## Slide 17
www.scadsoft.com
Более подробно – запись вебинара от 26.02.20 на YouTube канале АРСС

## Slide 18
www.scadsoft.com
www.scadhelp.ru
scad@scadsoft.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВАШИ ВОПРОСЫ